| ТЕМА КООМЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |
| --- |
| 1. Порядковый номер: 455/RU-a/09 | 2. Тематическая область: СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ |
| 3. Направление сотрудничества: СЛИЧЕНИЯ |
| 4. Рабочая группа: Беларусь, Германия, Россия и Украина |
| 5. Наименование темы: Пилотные сличения стандартных образцов состава стали легированной типа 5ХВ2СФ (ГСО 918-90П), Х6ВФ (ГСО 1527-84П) и 31Х19Н9МВБТ (ГСО 2251-82) |
| 6. Состояние работ: Выполнены работы по проведению пилотных сличений СО состава стали легированной типа 5ХВ2СФ (6С3) – ГСО 918-90П, СО состава стали легированной типа Х6ВФ (35С3) – ГСО 1527-84П и СО состава стали легированной типа 31Х19Н9МВБТ (36С5) – ГСО 2251-82 по содержанию кремния и ванадия. В экспериментальных работах по сличению приняли участие лаборатории Беларуси, Германии, России и Украины. Полученные результаты подтвердили значения аттестованных характеристик исследуемых СО, позволили оценить измерительные возможности участников экспериментальных работ. По итогам выполненных работ составлен отчет, который был рассмотрен и одобрен на 14-м заседании ТК 1.12 «СО», там же было принято решение рекомендовать Координатору темы представить ГСО, использованные в сличении, для признания в качестве СО КООМЕТ. В соответствии с этим решением документация на 3 типа СО была представлена Корреспондентам ТК 1.12 «СО» для согласования возможности их признания в качестве СО КООМЕТ. Результаты согласования документации на 3 типа СО рассмотрены на 15-м заседании ТК 1.12 «СО», принято решение о возможности представления СО на 21-е заседание Комитета КООМЕТ для признания в качестве СО КООМЕТ. СО состава стали легированной типа 5ХВ2СФ (6С3), СО состава стали легированной типа Х6ВФ (35С3) и СО состава стали легированной типа 31Х19Н9МВБТ (36С5) на 21-м заседании Комитета КООМЕТ (резолюция 19 протокола) были признаны в качестве СО КООМЕТ и зарегистрированы в Реестре СО КООМЕТ под номерами СО КООМЕТ 0098-2011-RU, СО КООМЕТ 0099-2011-RU и СО КООМЕТ 0100-2011-RU соответственно. К признанию СО в качестве СО КООМЕТ присоединились АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Беларусь, Болгария, ГРУЗИЯ, Казахстан, КЫРГЫЗСТАН, ЛИТВА, МОЛДОВА и Украина. СО предназначены для измерения массовой доли ванадия и кремния при аттестации стандартных образцов состава сталей методом сравнения. Область применения: металлургия. |
| 7. Фамилия Координатора: Осинцева Елена Валерьевна, и.о. зав. лабораторией Государственной службы стандартных образцов ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ») Адрес: ул. Красноармейская, д.4, Екатеринбург, 620000, Российская Федерация Телефон: (343) 350 60 68 Факс: (343) 350 24 68 E-mail: ev_osinceva@mail.ru E-mail: intermetron@uniim.ru |
| 8. Дата окончания: июнь, 2011 г. |
| 9. Подпись Координатора: | 10. Дата: 25.06.2011 г. |