| ТЕМА КООМЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |
| --- |
| 1. Порядковый номер: 474/RU-a/09 | 2. Тематическая область: Стандартные образцы |
| 3. Направление сотрудничества: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 4. Рабочая группа: Беларусь, Великобритания, Германия, Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина |
| 5. Наименование темы: Разработка СО состава меди |
| 6. Состояние работ: Завершены работы по исследованию значений аттестуемых характеристик СО состава меди, утвержденного в России под номером ГСО 9282-2008 (комплект МГ). В экспериментальных работах по исследованию значений аттестуемых характеристик СО приняли участие лаборатории Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, России, Узбекистана и Украины (всего 17 лабораторий). Экспериментальные работы проведены на материале СО состава меди МГ-1, входящего в состав комплекта МГ, результаты исследования которого можно распространить на комплект в целом, что явилось основанием для рекомендации признания комплекта МГ в целом в качестве СО КООМЕТ. Отчет и документация на СО состава меди предварительно были разосланы в национальные органы стран-членов КООМЕТ и Корреспондентам ТК 1.12 «СО». Ход выполнения работ и полученные результаты были рассмотрены на 16-м заседании ТК 1.12 «СО» КООМЕТ, где была согласована возможность включения комплекта МГ в Перечень СО, рекомендуемых для признания в качестве СО КООМЕТ на 22-е заседание Комитета КООМЕТ (апрель, 2012 г.). К признанию комплекта МГ в качестве СО КООМЕТ присоединились АРМЕНИЯ, Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, ЛИТВА, МОЛДОВА и УКРАИНА. На 22-м заседании Комитета КООМЕТ (резолюция 19 протокола) комплект МГ был признан в качестве СО КООМЕТ и зарегистрирован в Реестре СО КООМЕТ под номером СО КООМЕТ 0106-2012-RU. Комплект МГ предназначен для градуировки спектральной аппаратуры и газовых анализаторов при определении состава меди марок М00к, М0к, М1к (ГОСТ 859-2001) по ГОСТ 9717.3-82, ГОСТ 27981.3-88, ГОСТ 13938.13-93 и аттестованным МВИ, а также для аттестации МВИ. СО могут применяться для контроля погрешностей МВИ при соотношении погрешности аттестованного значения СО и погрешности МВИ не более 1:3. Область применения - металлургия. |
| 7. Фамилия Координатора: Шабельникова Т.В., заведующая Центром разработки стандартных образцов (ЦРСО), Яковлева Л.Е., ведущий инженер ЦРСО, ООО «Институт Гипроникель» Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 11 |
| Телефон: (812) 335-30-73 | Факс: (812) 335-31-87 | E-mail: shabco2008@mail.ru |
| 8. Дата окончания: июнь, 2012 г. |
| 9. Подпись Координатора: | 10. Дата 13.06.2012. |