| ТЕМА КООМЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |
| --- |
| 1. Порядковый номер: 502/RU-a/10 | 2. Тематическая область: СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ |
| 3. Направление сотрудничества: СЛИЧЕНИЯ |
| 4. Рабочая группа: Беларусь, Великобритания, Казахстан, Россия и Украина |
| 5. Наименование темы: Проведение международных сличительных испытаний СО состава оксида меди (ОМ–2, ОМ–7) |
| 6. Состояние работ: Выполнены работы по проведению сличительных испытаний 2-х типов СО (ОМ–2, ОМ–7) из комплекта СО состава оксида меди (комплект ОМ) по 17-ти и 16-ти элементам соответственно. В экспериментальных работах по сличению приняли участие лаборатории Беларуси, Великобритании, Казахстана, России и Украины. Итогом выполненных международных сличений является хорошая согласованность результатов измерений и подтверждение метрологических характеристик СО из комплекта ОМ состава оксида меди, что явилось основанием для рекомендации признания комплекта ОМ в целом в качестве СО КООМЕТ. Содержание выполненных работ и методы оценки полученных результатов изложены в отчете, который совместно с документацией на комплект ОМ были разосланы Корреспондентам ТК 1.12 «СО». Ход выполнения работы и полученные результаты были предварительно рассмотрены на 16-м заседании ТК 1.12 «СО», где была согласована возможность включения комплекта ОМ в Перечень СО, рекомендуемых для признания в качестве СО КООМЕТ на 22-е заседание Комитета КООМЕТ (апрель, 2012 г.). К признанию комплекта ОМ в качестве СО КООМЕТ присоединились АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, МОЛДОВА и Узбекистан. На 22-м заседании Комитета КООМЕТ (резолюция 19 протокола) комплект ОМ был признан в качестве СО КООМЕТ и зарегистрирован в Реестре СО КООМЕТ под номером СО КООМЕТ 0107-2012-RU. Комплект ОМ предназначен для градуировки спектральной аппаратуры при определении состава меди марок М00к, М0к, М1к (ГОСТ 859-2001) по ГОСТ 9717.3-82, ГОСТ 27981.3-88, аттестованным МВИ, а также для аттестации МВИ. СО могут применяться для контроля погрешностей МВИ при соотношении погрешности аттестованного значения СО и погрешности МВИ не более 1:3. Область применения – металлургия. |
| 7. Фамилия Координатора: Шабельникова Т.В., заведующая Центром разработки стандартных образцов (ЦРСО), Яковлева Л.Е., ведущий инженер ЦРСО, ООО «Институт Гипроникель» Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 11 |
| Телефон: (812) 335-30-73 | Факс: (812) 335-31-87 | E-mail: shabco2008@mail.ru |
| 8. Дата окончания: июнь, 2012 г. |
| 9. Подпись Координатора: | 10. Дата 13.06.2012. |